- SOREX TD 68

Cire pour plages techniques

- Application

Le SOREX TD 68 a été conçu pour les résines et les gel coat  polyester  ainsi que pour le PU. Il a été formulé principalement pour former une fine couche de cire s'appliquant aisément sur les bords des moules et plages techniques tout en évitant l'encrassement.

Il peut être appliqué sur le moule sans risque de refus.

- Généralités

Le SOREX TD 68 est un agent démoulant externe sous forme de pâte molle. Il s'évapore à température ambiante et forme un film qui adhère aux parois du moule et non à la résine.

Le SOREX TD 68 ne contient pas de silicone.

Il agit comme un agent protecteur anti-corrosion sur les moules métalliques tout en supprimant les préparations spéciales lors d'un stockage prolongé.

- Mode d’emploi

- Appliquer de une à trois couches de SOREX TD 68 à l'aide de brosse, pinceau ou chiffon.

- Conditionnements

- 5 litres, 25 litres.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle  ou implicite quand à leur comportement.