- CIREX 043 B

Agent de démoulage semi permanent.

- Généralités

Le CIREX 043 B  est un agent de démoulage semi permanent. Il possède une forte résistance à l’abrasion ce qui lui permet un nombre très important de démoulages par application tout en réduisant considérablement l’encrassement des moules. Ce qui a pour conséquence d’augmenter la productivité. Son utilisation est particulièrement recommandée sur les moules à faibles dépouilles. Il est stable jusqu’à 450° C.

Application

Le CIREX 043 B est universel. Il démoule les thermodurcissables comme le vinylester, le polyester, le PU , l’époxy, le phénolique…..	-  Il est particulièrement recommandé pour le RTM, le pressage, l’injection, l’enroulement, le béton et le pré imprégné.

Mode d’emploi :

1 – Nettoyer le moule avec le nettoyant CIREX 019 B.

2 – Appliquer une couche de bouche pores CIREX 020 B.

- Essuyer sans attendre avec un chiffon sec.

3 – Appliquer 3 couches de démoulant CIREX 043 B à 10 minutes d’intervalles.

Chiffonner uniquement la dernière couche.

Attendre entre 15 et 30 minutes après l’application de la dernière couche avant de mouler mouler.

-Sur moule à plus de 100° laisser sécher chaque couche 1 à 2 minutes et mouler.

Nota

Rappliquer une fine couche après plusieurs moulages lorsque le besoin se fait sentir, et avant encrassement du moule.

Conditionnements

5, 20 et 200 litres.

Durée de vie

Un an en emballage d’origine fermé.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôlé, nous déclinons toute responsabilité formelle ou implicite quand à leur comportement.