CIREX PV6 MATT

Agent de démoulage mat

Généralités

Le démoulant externe CIREX PV6 MATT est un agent de démoulage externe en milieu solvanté à appliquer sur les modèles ou sur les moules de toutes natures. (plâtre, bois, résine, métal, clay, mastic…..) Il forme un film fermé et étanche, isolant le moule. Il peut être utilisé en milieu humide. Il est conçu pour donner un aspect mat aux pièces démoulées.

Il permet le démoulage du polyester, de l’époxy, du phénolique, de l’acrylique….. et des élastomères.

Application

Le démoulant externe CIREX PV6 MATT est un agent de démoulage liquide qui s'évapore à température ambiante et forme un film mat.

Le démoulant externe CIREX PV6 MATT ne contient ni cire, ni silicone, ce qui permet sur les pièces démoulées les opérations de vernissage ou de collage.

Il agit  comme protecteur sur les moules en élastomère de silicone ou  de polyuréthane.

Appliquer à chaque moulage.

Propriétés

- Aspect : Liquide .

- Conservation : un an minimum.

Mode d’emploi

- Nettoyer le moule avec le nettoyant CIREX 019 B.

- Appliquer une couche de bouche pore CIREX 020 B sur moule poreux.

- Prendre une spatule pour bien mélanger le bidon de PV6 MATT afin de décoller le dépos d’agent matant qui pourrait rester au fond du bidon.

- Appliquer avec un pistolet ayant une buse de 1.5 à 2 mm et une pression de 4 bars à une distance de 15 à 20 cm du moule, 3 couches de démoulant externe CIREX PV6 MATT sans attendre entre chaque couche. Le moule traité doit avoir un aspect mouillé.

- Laisser sécher et mouler. (le séchage peut être accéléré si vous placez le moule en étuve ou au moyen d’un ventilateur).

Nota : le nettoyage des pièces démoulées se fait à l’acétone.

Conditionnement

- litres.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle  ou implicite quand à leur comportement.