CIREX 700 IZI

AGENT DE DEMOULAGE

Généralités

Le CIREX 700 IZI est un agent de démoulage semi permanent universel. Il permet un nombre très important de démoulages par application tout en réduisant considérablement l’encrassement des moules. Ce qui a pour conséquence d’augmenter la productivité.

Il est stable jusqu’à 350° C. Il ne fait pas de trace et ne nécessite pas de chiffonnage pour obtenir de la brillance.

Applications

Le CIREX 700 IZI est universel. Il démoule les thermodurcissables comme le polyester, l’époxy, le phénolique…. les thermoplastiques, et les P.U. Il est particulièrement recommandé pour le moulage au contact, la projection le RTM, l’injection, le béton polyester.

Mode d’emploi

1 – Nettoyer le moule avec le nettoyant CIREX 010.

2 – Si le moule est poreux, appliquer une couche de bouche pores CIREX 022.

3 – Appliquer 4 à 6 couches de démoulant CIREX 700 IZI à 10 minutes d’intervalles.

Attendre 10 à 30 minutes après la dernière couche et mouler.

- Imbiber un chiffon coton et l’appliquer sur le moule de façon circulaire; Il n’est pas nécessaire de le chiffonner pour obtenir de la brillance.

Nota

Dans les deux cas : rappliquer  une fine couche après plusieurs moulages et avant encrassement du moule.

Conditionnements

5 litres, 25 litres

Durée de vie

Un an en emballage d’origine fermé.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle  ou implicite quand à leur comportement.