CIREX 020 B

Agent bouche pores

Généralités

Le CIREX 020 B est un bouche pores pour moule composite et métallique.

Application

Le CIREX 020 B supprime les très fines porosités des moules et augmente la brillance du moule.

Il est utilisé avant l’application de l’agent de démoulage afin d’accroître son efficacité et d’éviter tout risque d’accrochage accidentel.

Mode d’utilisation

1° - 	Nettoyer le moule avec le nettoyant CIREX 019 B.

2° - 	Appliquer au moyen de chiffon coton, une à deux couches de CIREX 020 B

Traiter le moule et chiffonner 30 secondes après application.

3° - 	Attendre 15 à 30 mn  avant d’appliquer le démoulant.

Conditionnements

5 litres, 20 litres

Durée de vie

Un an en emballage d’origine fermé.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle  ou implicite quand à leur comportement.