CIREX 200

Agent de démoulage

Généralités

Le CIREX 200 est un agent de démoulage aqueux universel ne contenant pas de COV. Il est sans risque pour l’environnement et sans danger pour les opérateurs. Il permet un nombre important de démoulages par application tout en réduisant considérablement l’encrassement. Il est utilisable à plus de 450°c.

Applications

Composites ( polyester, époxy, phénolique….) thermoplastiques à fortes températures.

Mode d’emploi

Pour une 1er application :

1°   nettoyer le moule avec le CIREX 019 B.

2°  appliquer avec un chiffon en coton 1 couches de bouche-pores CIREX BOUCHPOR W1 ceci afin de sécuriser le démoulage et de prolonger la durée de vie du moule et d’éviter les auto-démoulages.

Traiter tout le moule et le chiffonner. (Voir la fiche du CIREX BOUCHPOR W1)

Laisser polymériser 1 heure minimum à température ambiante ou étuver pour gagner du temps

.

3°  appliquer 2 à 3 couches de démoulant CIREX 200 à 10 minutes d’intervalle, essuyer avec un chiffon sec pour enlever le surplus de produit et lustrer avec un autre chiffon sec  pour obtenir de la brillance.

Attendre 1 heure minimum avant de mouler sur moule à température ambiante.

Si le moule est à plus de 100°c vous pouvez mouler dans la foulée.

Nota

En entretien, appliquer une fine couche après moulages. Laisser sécher le démoulant quelques instants pour le rendre plus performant. (15 minutes environ)

Conditionnements

5 & 20 litres

Durée de vie

Un an en emballage d’origine fermé.

Stockez le produit à l'abri du gel. Bien fermer les bidons après utilisation.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle  ou implicite quand à leur comportement.