- CIREX 091

Agent de démoulage semi permanent.

- Généralités

Le CIREX 091 est un agent de démoulage semi permanent. Il possède une forte résistance à l’abrasion ce qui lui permet un nombre très important de démoulages par application tout en réduisant considérablement l’encrassement des moules. Ce qui a pour conséquence d’augmenter la productivité. Son utilisation est particulièrement recommandée sur les moules à faibles dépouilles. Il est stable jusqu’à 450° C.

Application

Le CIREX 091 est universel. Il démoule les thermodurcissables comme le vinylester, le polyester, le PU , l’époxy, le phénolique…..	-  Il est particulièrement recommandé pour le RTM, le pressage, l’injection et le pré imprégné.

Mode d’emploi :

1 – Nettoyer le moule avec le nettoyant CIREX 019 B.

2 – Appliquer une couche de bouche pores CIREX 020 B.

- Essuyer sans attendre avec un chiffon sec.

3 – Appliquer 3 à 4 couches de démoulant CIREX 091 à 10 minutes d’intervalles. Attendre 30 minutes après la dernière couche et mouler.

- Imbiber un chiffon coton et traiter ½ m2 par ½ m2.Essuyer sans forcer après application et avant que le démoulant soit sec.

-Sur moule à plus de 100° laisser sécher chaque couche 1 à 2 minutes et mouler.

Nota

Rappliquer une fine couche après plusieurs moulages lorsque le besoin se fait sentir, et avant encrassement du moule.

Conditionnements

5, 20, 25 et 200 litres.

Durée de vie

Un an en emballage d’origine fermé.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle  ou implicite quand à leur comportement.