- CIREX 090

Démoulant semi permanent.

- Généralités

Le CIREX 090 est un agent de démoulage semi permanent. Il possède une forte résistance à l’abrasion ce qui lui permet un nombre très important de démoulages par application tout en réduisant considérablement l’encrassement des moules. Ce qui a pour conséquence d’augmenter la productivité. Sa faible odeur évite d’empester les ateliers où il est utilisé.

Il est stable jusqu’à 400° C.

Application

Le CIREX 090 est universel. Il démoule les thermodurcissables comme le vinylester, le polyester, l’époxy, le phénolique…. et les thermoplastiques.

Mode d’emploi :

1 – Nettoyer le moule avec le nettoyant CIREX 019 B.

2 – Appliquer une couche de bouche pore CIREX 020.

- Essuyer sans  attendre avec un chiffon sec sans appuyer.

3 – Appliquer 3 à 4 couches de démoulant CIREX 090 à 15 minutes d’intervalles. Attendre 30 minutes après la dernière couche et mouler.

- Imbiber un chiffon coton et traiter ½ m2 par ½ m2 essuyer sans attendre avant que le démoulant soit sec.

Nota

Rappliquer une fine couche après plusieurs moulages et avant encrassement du moule.

Conditionnements

5 litres, 20 litres.

Durée de vie

Un an en emballage d’origine fermé.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle  ou implicite quand à leur comportement.